单层均质透心(homogeneous) PVC卷材地板“T”级与“P”级产品的耐用性分析比较

根据欧盟EN660标准要求，PVC地板的耐磨性分级测试由高到低分为四个级别：T、P、M、F，测试中必须使用摩擦力很强的磨盘在材料表面磨转7500转以上。

然后按照PVC地板被磨损的厚度（EN660-1）和磨损体积(EN660-2)数据进行耐磨性能分级。见下表：

|  |  | Group T | Group P | Group M | Group F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN660-1 | 材料厚度损失 (毫米) | Dl £ 0.08 | 0.08 < Dl £ 0.15 | 0.15 < Dl £ 0.30 | 0.30 < Dl £ 0.60 |
| EN660-2 | 材料体积损失 （立方毫米） | Fv £ 2.0 | 2.0< Fv £ 4.0 | 4.0 < Fv £ 7.5 | 7.5 < Fv £ 15.0 |

由上表可见，T组级别耐磨产品的耐用性最高，显然P组级别标准分级数据中最高与最低的数值相差一倍，也就是说即使在同一个P组耐磨级别产品里其耐用性也将近相差一倍。见下表：

由上表可以得出结论，T组耐磨级别产品比P组耐磨级别产品的耐用性和使用寿命上，会多出三分之二还多。

磨损状态显示

T级耐磨产品                                         P级耐磨产品

M 级的同质透心地面材料